FICHA DE SISTEMA

1. SISTEMAS MULTICAPA MULTICAPAIMUIMPERIMPERMEABILIZACION  SISTEMASIMPERMEABILIZACIONES

08

Otoño

1.1 SISTEMA ECOFLOOR MULTICAPA RES

Sistema pavimento multicapa epoxi

1. Preparación de superficie mediante  tratamiento mecánico necesario en cada caso tales como lijado, granallado o fresado y posterior  aspirado o barrido de los escombros generados.

2. Aplicación de una primera de capa a modo de lisaje, a base de ligante epoxídico a base de endurecedores aductados ASSAPOX PRIMER mezclada con áridos de cuarzo de granulometría 0,4 mm ,con una relación árido/resina de 0,5/1 y dejando una dotación total de 0,9 kg/m2 , aplicada a rastrillo de goma o llana.A continuación, se procederá al espolvoreo a saturación mediante áridos de cuarzo de granulometría 0,7mm con un consumo aproximado de 3 a 4 kg/m2

3. Al día siguiente, se barrerá el árido sobrante, se lijará y  aspirará  y a continuación se aplicará, la segunda capa a modo de fondo, a base de resina epoxi ASSAPOX LAYER, mezclada con áridos de cuarzo de granulometría 0,4 mm, con una relación árido/resina de 0,5/1 y dejando una dotación total de 1,2kg/m2 , aplicada a rastrillo de goma o llana. A continuación, se procederá al espolvoreo a saturación mediante áridos de cuarzo de granulometría 0,6mm con un consumo aproximado de 3 a 4 kg/m2

4. Al día siguiente se aplicará la última capa o capa de finición a base de resina epoxi coloreada ASSAPOX LAYER , con una dotación de  0,6 kg/m2,mediante rastrillo de goma y repaso con rodillo de pelo corto.

Espesor total del sistema 3 mm

PRODUCTO                                                        CONSUMOS

ASSAPOX PRIMER+ ASSADUR 0,4                  0,6+ 0,3 Kg/m2

ASSADUR 0,7MMm	                                             3 -4 Kg/m2

ASSAPOX LAYER	+ ASSADUR 0,4	   0,8 + 0,4 Kg/m2

ASSADUR 0,7MMm		                             3-4 Kg/m2

ASSAPOX LAYER		                            0,4  Kg/m2